艺科美满铺地毯的安装

（一）地坪检测bbs

1、使用温度湿度计检测温湿度，室内温度以及地表温度以15℃为宜，不应在5℃以下及30℃以上施工。宜于施工的相对空气湿度应界于20%-75%之间。

2、使用含水率测试仪检测基层的含水率，基层的含水率应小于3%。

3、基层的强度不应低于混凝土强度C-20的要求，否则应采用适合的自流平来加强强度。

4、对于艺科美编织地毯的施工，基层的平整度应在2米直尺范围内高低落差小于2毫米，否则应采用适合的自流平进行找平。

（二）地坪预处理买房

对地坪检测发现的问题进行处理。

（三）自流平施工

1，根据现场情况参照水泥自流平施工工艺施工（如在原有的地面改造，可根据具体情况删减此施工流程）

2、施工完毕后请立即封闭现场，5小时内禁止行走，10小时内避免重物撞击，24小时后可进行艺科美地毯的铺设。家居就# P: n2 m
3、冬季施工，地毯的铺设应在自流平施工48小时后进行。
4、如需对自流平进行精磨抛光，宜在自流平干燥后进行。(

（四）地毯的铺装——预铺及裁割

1、无论是卷材还是片材，都应于现场放置24小时以上，使材料记忆性还原，温度与施工现场一致。

2、块材铺设时，两块材料之间应紧贴并没有接缝

（五）地毯的铺装——粘贴

1、选择适合艺科美编织地毯的相应胶水及专业工具
2、块材铺贴时，请将块材从中间向两边翻起，同样将地面及地毯背面清洁后上胶粘贴。家居就: d) J: s9 A
3、不同的贴合剂在施工中要求会有所不同，具体请参照相应产品说明书进行施工。

（六）地毯的铺装——排气、滚压买

1、地毯粘贴后，先用软木块推压地毯表面进行平整并挤出空气。

2、随后用50或75公斤的钢压辊均匀滚压地毯并及时修整拼接处翘边的情况。0

3、地毯表面多余的胶水应及时擦去。